|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Употреба** | **Грунд** | **Ремонтен разтвор(6-50мм)** | **Пешеходни алеи (6-50мм)** | **Хидроизолираща мазилка (6-9мм)** | **Високоякостни замазки (10-50мм)** |
| **Цимент** | 2 кг | 50 кг | 50 кг | 50 кг | 50 кг |
| **Пясък** | - | 150 кг | 125 кг | 125 кг | 75 кг |
| **Чакъл** | - | - | - | - | 75 кг |
| **Compatch SBR** | 0,4 кг | 10 кг | 12 кг | 12 кг | 10 кг |
| **Вода** | 0,4 кг | 8 литра | 7 литра | 6 литра | 6 литра |
| **Обем** | 4 м² | 0,09 м³ (90 литра) | 0,08 м³ (80 литра) | 0,08 м³ (80 литра) | 0,08 м³ (80 литра) |